Tapis Image

|  |  |
| --- | --- |
| **sous-couche** | Revêtement caoutchouc nitrile, épaisseur env. 1,4 mm, lisse ou à picots |
| **Largeur de la lisière** | env. 20 |
| **Hauteur du tuft** | env. 7 - 8 |
| **Fibres** | High-Twist-Nylon (100% Polyamide 6.6), poids des fibres: 900 g/m² |
| **hauteur** | env. 8 - 9 |
| **Poids total (g/m²)** | 2600 |
| **Tolérance dimensionnelle en %** | 3 |
| **Label** | sur demande |
| **Capacité d'absorption d'eau** | env. 3 à 4 Litre/m² |
| **Température max de lavage (°C)** | 60 |
| **Tenue au lavage** | Aucune modifiaction des couleurs selon la norme DIN 54006 |
| **Résistance à l'huile (envers en caoutchouc nitrile)** | Excellente |
| **Comportement electrostatique** | chargement électrostatique faible. Résistance 2,2 x 1011 selon DIN 54345 |
| **Garantie** | Garantie 5 ans ou 150 lavages sous réserve d'entretien, de nettoyage et de stockage conforme aux préconisations du fabricant |