Teppichmat Image

|  |  |
| --- | --- |
| **Rückenbeschichtung** | Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, glatt oder genoppt  |
| **Trittrandbreite** | ca. 20 mm  |
| **Florhöhe** | ca. 7 - 8 mm  |
| **Flormaterial** | High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900 g/m²  |
| **Höhe** | ca. 8 - 9 mm  |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 2600  |
| **Maßdifferenz in %** | 3  |
| **Trittrandlabel** | auf Wunsch  |
| **Wasseraufnahme** | ca. 3 bis 4 Liter pro m²  |
| **Waschtemperatur max °C** | 60  |
| **Waschechtheit** | keine Farbveränderung nach DIN 54006  |
| **Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)** | sehr gut  |
| **Elektrostatisches Verhalten** | sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand 2,2 x 10¹¹ Ohm, nach DIN 54345  |
| **Gewährleistung** | bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und Lagerung 5 Jahre oder 150 Wäschen. |